Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-1-1 | Простая окраска клеевыми составами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 23,1 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,4 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,87 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 |
| Е62-1-2 | Улучшенная окраска клеевыми составами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 24,9 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,5 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,91 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0021 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 |
| Е62-1-3 | Высококачественная окраска клеевыми составами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 28,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,9 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0362 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 2,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 |
| Е62-1-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0016 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 |
| Е62-1-5 | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,023 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0006 |
| Е62-1-6 | Окраска известковыми составами по дереву (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 |

Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0128 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| Е62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0151 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0235 |
| Е62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0167 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,025 |
| Е62-2-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0189 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |

Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-3-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0134 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,7 |
| Е62-3-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0159 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |
| Е62-3-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0175 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,045 |
| Е62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0198 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0515 |

Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0122 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| Е62-4-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |
| Е62-4-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0164 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0455 |
| Е62-4-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0187 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0475 |
| Е62-4-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц без подготовки, с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0122 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| Е62-4-6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |
| Е62-4-7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0164 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0455 |
| Е62-4-8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0187 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0475 |
| Е62-4-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек без подготовки, с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0122 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| Е62-4-10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |
| Е62-4-11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0164 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0455 |
| Е62-4-12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0187 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0475 |

Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0146 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| Е62-5-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0154 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0255 |
| Е62-5-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0169 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0455 |
| Е62-5-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0192 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0475 |

Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0121 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,4 |
| Е62-6-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0103 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0325 |
| Е62-6-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0115 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0455 |
| Е62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0132 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0475 |

Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска стен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0151 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0437 |
| Е62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0158 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,05 |
| Е62-7-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0167 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0524 |
| Е62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0202 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0211 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0409 |
| Е62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0219 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0496 |

Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска потолков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-8-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0165 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0408 |
| Е62-8-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0175 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0496 |
| Е62-8-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0214 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-8-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0222 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,9 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0408 |
| Е62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0232 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0496 |

Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска окон

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-9-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0163 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0174 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| Е62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0214 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0221 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0231 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| Е62-9-7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0163 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0174 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| Е62-9-10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0214 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0221 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0231 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| Е62-9-13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0157 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0163 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0174 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| Е62-9-16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0214 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0327 |
| Е62-9-17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0221 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0378 |
| Е62-9-18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0231 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |

Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска дверей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-10-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0155 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0332 |
| Е62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0162 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0394 |
| Е62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0172 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0473 |
| Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0209 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0332 |
| Е62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0215 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0394 |
| Е62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0226 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0473 |

Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-11-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0142 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0338 |
| Е62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0147 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,041 |
| Е62-11-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0154 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0432 |
| Е62-11-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0167 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0338 |
| Е62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0172 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,041 |
| Е62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0179 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0432 |

Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-12-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0164 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0445 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0015 |
| Е62-12-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0172 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0532 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0044 |
| Е62-12-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0181 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0542 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0066 |

Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-13-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0176 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,3 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0445 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0015 |
| Е62-13-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0187 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0532 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0044 |
| Е62-13-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0193 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0542 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0066 |

Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-14-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0174 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0432 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0018 |
| Е62-14-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0181 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0495 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0052 |
| Е62-14-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0191 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 13,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0575 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0072 |

Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-15-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0169 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0441 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0018 |
| Е62-15-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0176 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0472 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0052 |
| Е62-15-3 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0187 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 15,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0555 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0072 |

Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-16-1 | Простое окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 52 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,005 |
| Е62-16-2 | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 63 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,051 |
| Е62-16-3 | Высококачественное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 67 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,072 |
| Е62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 52 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,006 |
| Е62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 63 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,015 |
| Е62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 67 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0225 |
| Е62-16-7 | Простое окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 52 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 18,6 |
| Е62-16-8 | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 63 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 18,65 |
| Е62-16-9 | Высококачественное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 67 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 18,7 |

Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-17-1 | Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 57 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
| Е62-17-2 | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 69 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,055 |
| Е62-17-3 | Высококачественное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 74 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,076 |
| Е62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 52 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0064 |
| Е62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 63 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0152 |
| Е62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 67 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0225 |
| Е62-17-7 | Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 63 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 19,3 |
| Е62-17-8 | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 67 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 19,4 |
| Е62-17-9 | Высококачественное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 71 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Состав химический | кг | 19,45 |

Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-18-1 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0137 |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0022 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0564 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0042 |
| Е62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0137 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,2 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0124 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0024 |
| Е62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и площадок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0124 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,4 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0236 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0024 |

Таблица 62-19. Вытягивание филенок масляными составами

Состав работ:

а) разбивка поверхности;

б) отбивка линии шнуром;

в) вытягивание филенок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-19-1 | Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, стены без подтушевки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,31 |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,00019 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,09 |
| Е62-19-2 | Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, стены с подтушевкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,31 |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,00019 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,09 |
| Е62-19-3 | Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, потолки без подтушевки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,31 |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,00019 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,09 |
| Е62-19-4 | Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, потолки с подтушевкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,31 |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,00019 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,09 |
| Е62-19-5 | При вытягивании и филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме Е62-19-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0001 |
| Е62-19-6 | При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме Е62-19-2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0001 |
| Е62-19-7 | При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме Е62-19-3 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0001 |
| Е62-19-8 | При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме Е62-19-4 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0001 |

Таблица 62-20. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-20-1 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0182 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,44 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0245 |
| Е62-20-2 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0182 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,44 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0245 |
| Е62-20-3 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0182 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,44 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0245 |
| Е62-20-4 | Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0232 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,6 |
| Е62-20-5 | Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0232 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,6 |
| Е62-20-6 | Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0232 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,6 |
| Е62-20-7 | Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0153 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,4 |
| Е62-20-8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0153 |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 0,4 |
| Е62-20-9 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-20-10 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-20-11 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| Е62-20-12 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е62-20-13 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
| Е62-20-14 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |

Таблица 62-21. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-21-1 | Окраска казеиновыми красками фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 22,3 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0249 |
| Е62-21-2 | Окраска казеиновыми красками фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 22,3 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0249 |
| Е62-21-3 | Окраска казеиновыми красками фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-42/9 | Краски тертые | кг | 22,3 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0249 |
| Е62-21-4 | При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-21-5 | При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-21-6 | При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |

Таблица 62-22. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-22-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| Е62-22-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| Е62-22-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| Е62-22-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0116 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0321 |
| Е62-22-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0116 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0321 |
| Е62-22-6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0116 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,6 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0321 |
| Е62-22-7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0363 |
| Е62-22-8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0363 |
| Е62-22-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0363 |
| Е62-22-10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0145 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0405 |
| Е62-22-11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0145 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0405 |
| Е62-22-12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0145 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0405 |

Таблица 62-23. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-23-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-23-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-23-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0127 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7,7 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0337 |
| Е62-23-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0408 |
| Е62-23-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0408 |
| Е62-23-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0132 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 11,1 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0408 |
| Е62-23-7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0141 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 15,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0495 |
| Е62-23-8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0141 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 15,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0495 |
| Е62-23-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0141 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 15,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0495 |

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-24-1 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-2 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-3 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-4 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-5 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-6 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-7 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-8 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 14,5 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
| Е62-24-9 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| Е62-24-10 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| Е62-24-11 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| Е62-24-12 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| Е62-24-13 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| Е62-24-14 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |

Таблица 62-25. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-25-1 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-2 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-3 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-4 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-5 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-6 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-7 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-8 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 23 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 28 |
| Е62-25-9 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-25-10 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-25-11 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-25-12 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-25-13 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
| Е62-25-14 | При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-25-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |

Таблица 62-26. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-26-1 | Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-2 | Огрунтовка простых фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-3 | Огрунтовка простых фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-4 | Огрунтовка сложных фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-5 | Огрунтовка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-6 | Огрунтовка сложных фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 16,1 |
| Е62-26-7 | Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |
| Е62-26-8 | Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |
| Е62-26-9 | Шпатлевка простых фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |
| Е62-26-10 | Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |
| Е62-26-11 | Шпатлевка сложных фасадов с лестниц катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |
| Е62-26-12 | Шпатлевка сложных фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/65 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 0,05 |

Таблица 62-27. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-27-1 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,16 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 6,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-2 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с лестниц и катучих подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,07 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 8,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-3 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,32 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 12,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 5,81 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 11,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| Е62-27-5 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц и катучих подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,27 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 14,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| Е62-27-6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 11,64 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 23,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| Е62-27-7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,72 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 7,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с лестниц и катучих подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,8 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 9,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-9 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,46 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 14,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0323 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,1 |
| Е62-27-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,84 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 13,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| Е62-27-11 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с лестниц и катучих подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 8,94 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 17,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| Е62-27-12 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 13,28 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 26,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,0538 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |

Таблица 62-28. Окраска импортными красками ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

а) очистка поверхности и расшивка трещин;

б) подмазка, шпатлевка, шлифовка поверхности;

в) огрунтовка и окраска за два раза краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-28-1 | Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов импортной краской с автовышки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 15,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/50 | Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска импортная типа "Дикопласт" | т | 0,085 |
| Е62-28-2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов импортной краской с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/50 | Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ ( НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска импортная типа "Дикопласт" | т | 0,085 |
| Е62-28-3 | Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов краской типа "ПЛАСТИЗАН-СУПЕР" с автовышки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-5/85 | Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т | 0,126 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска импортная типа "Пластизан Суперт" | т | 0,086 |
| Е62-28-4 | Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов краской типа "ПЛАСТИЗАН-СУПЕР" с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-5/85 | Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т | 0,126 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска импортная типа "Пластизан Суперт" | т | 0,086 |

Таблица 62-29. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

а) сплошная шпатлевка поверхности фасада;

б) шлифовка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-29-1 | Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 12 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0047 |
| Е62-29-2 | Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 12 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0047 |
| Е62-29-3 | Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 12 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/60 | Пемза искусственная | м3 | 0,0047 |

Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-30-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 17 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-30-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 21 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |

Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
| Е62-31-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 16,1 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9 |

Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-32-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-32-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 17,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| Е62-32-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с лестниц и катучих (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 17,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |
| Е62-32-6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 17,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8,7 |

Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-33-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-33-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,8 |
| Е62-33-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,8 |
| Е62-33-6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,8 |

Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнения;

б) расшивка и промазка трещин;

в) огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-34-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0155 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| Е62-34-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9 |
| Е62-34-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0155 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| Е62-34-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9 |

Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнения;

б) окраска кистью за 1 раз (норма 1), за 2 раза (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0155 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| Е62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9 |

Таблица 62-36. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнения;

б) окраска кистью за 1 раз (норма 1), за 2 раза (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-36-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0156 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| Е62-36-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10 |

Таблица 62-37. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-37-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0119 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| Е62-37-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0136 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| Е62-37-3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0258 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 8 |
| Е62-37-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0331 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16 |

Таблица 62-38. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-38-1 | Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических водосточных труб (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0012 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,5 |
| Е62-38-2 | Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических водосточных труб (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0024 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 9 |
| Е62-38-3 | Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0012 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,5 |
| Е62-38-4 | Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0024 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 9 |
| Е62-38-5 | Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0012 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,5 |
| Е62-38-6 | Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0024 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 9 |
| Е62-38-7 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,73 |
| Е62-38-8 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,61 |
| Е62-38-9 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| Е62-38-10 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,15 |
| Е62-38-11 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| Е62-38-12 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е62-38-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| Е62-38-13 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| Е62-38-14 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,75 |
| Е62-38-15 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,65 |
| Е62-38-16 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,03 |
| Е62-38-17 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
| Е62-38-18 | При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |

Таблица 62-39. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнения;

б) расшивка и промазка трещин;

в) огрунтовка и окраска кистью за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-39-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |

Таблица 62-40. Перематовка стекол

Состав работ:

а) расчистка старой краски;

б) протирка стекол;

в) окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-40-1 | Перематовка стекол в помещениях площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0041 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |
| Е62-40-2 | Перематовка стекол в помещениях площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0041 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |

Таблица 62-41. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

а) приготовление моющего раствора;

б) промывка поверхностей, загрязненных жировыми веществами и копотью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-41-1 | Промывка окрашенной масляными красками поверхности стен и фасадов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| Е62-41-2 | Промывка окрашенной масляными красками поверхности потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| Е62-41-3 | Промывка окрашенной масляными красками поверхности окон и дверей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| Е62-41-4 | При промывке фасадов с лестниц добавлять к норме Е62-41-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| Е62-41-5 | При промывке фасадов с лестниц добавлять к норме Е62-41-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| Е62-41-6 | При промывке фасадов с люлек добавлять к норме Е62-41-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| Е62-41-7 | При промывке фасадов с люлек добавлять к норме Е62-41-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |

Таблица 62-42. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

а) очистка поверхностей от загрязнения;

б) протирка поверхности олифой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-42-1 | Протирка олифой поверхности стен, потолков и фасадов, окрашенной масляными красками (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |
| Е62-42-2 | Протирка олифой окрашенной масляными красками поверхности полов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |
| Е62-42-3 | Протирка олифой окрашенной масляными красками поверхности окон и дверей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |
| Е62-42-4 | При протирке фасадов с лестниц добавлять к норме Е62-42-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
| Е62-42-5 | При протирке фасадов с лестниц добавлять к норме Е62-42-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| Е62-42-6 | При протирке фасадов с люлек добавлять к норме Е62-42-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| Е62-42-7 | При протирке фасадов с люлек добавлять к норме Е62-42-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |

Таблица 62-43. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-43-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| Е62-43-2 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,87 |
| Е62-43-3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,7 |

Таблица 62-44. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) протравка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-44-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 1 |
| Е62-44-2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 1 |

Таблица 62-45. Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

а) приготовление мелового состава;

б) нанесение состава на стекла кистью;

в) промывка и прочистка стекол и переплетов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-45-1 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 15,6 |
| Е62-45-2 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 15,6 |
| Е62-45-3 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 15,6 |

Таблица 62-46. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Состав работ:

а) огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-46-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М340501 | Краскопульт электрический | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/80 | Состав огнезащитный "СИНАТЕРМ-1" компонент "Б" | т | 0,0614 |

Таблица 62-47. Грунтование и лакирование паркетных полов

Состав работ:

а) грунтование поверхности (норма 1);

б) лакирование поверхности (нормы 2,3);

в) шлифование после первого лакирования (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-47-1 | Грунтование паркетных полов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/95 | Грунтовка ВД-АК-034 | т | 0,0102 |
| Е62-47-2 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/150 | Лак мочевинный двухкомпонентный для покрытия паркетных полов МЧ-212 | т | 0,011 |
| Е62-47-3 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/150 | Лак мочевинный двухкомпонентный для покрытия паркетных полов МЧ-212 | т | 0,0208 |

Таблица 62-48. Покрытие масляным лаком деревянных поручней

Состав работ:

а) протирка от пыли;

б) покрытие поверхности масляным лаком за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-48-1 | Покрытие масляным лаком деревянных поручней шириной до 200 мм в развернутом виде (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0004 |

Таблица 62-49. Циклевка поверхностей из древесины твердых пород, исключая полы

Состав работ:

а) циклевка поверхностей шлихтиком и циклей;

б) зачистка шкуркой за два раза со смачиванием водой (нормы 1,2);

в) травление морилкой со шлифовкой шкуркой (норма 2);

г) вощение и протирка ветошью (норма 2);

д) покрытие лаком поверхности за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-49-1 | Циклевка поверхностей из древесины твердых пород с покрытием лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 21,3 |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,004 |
| Е62-49-2 | Циклевка поверхностей из древесины твердых пород с восковкой и покрытием лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 21,3 |
| 1/10-230-5/105 | Морилка | т | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/108 | Лак масляный МА-592 | т | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 10 |
| 1/10-280-3/10 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300,ПВ-500 | т | 0,005 |

Таблица 62-50. Приготовление окрасочных, грунтовочных и шпаклевочных составов на объекте

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-50-1 | Приготовление окрасочных и грунтовочных известковых составов (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| Е62-50-2 | Приготовление окрасочных и грунтовочных составов клеевых, казеиновых или силикатных (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| Е62-50-3 | Приготовление окрасочных и грунтовочных масляных составов (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| Е62-50-4 | Приготовление шпатлевки полумеханизированным способом (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| Е62-50-5 | Приготовление шпатлевки ручным способом (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| Е62-50-6 | Приготовление окрасочных и грунтовочных известковых составов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Е62-50-7 | Приготовление окрасочных и грунтовочных составов клеевых, казеиновых или силикатных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е62-50-8 | Приготовление окрасочных и грунтовочных масляных составов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |

Таблица 62-51. Масляная окраска новых поверхностей фасадов по дереву

Состав работ:

а) сглаживание торцом дерева или лешадью;

б) очистка поверхности и расшивка трещин;

в) проолифка;

г) частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест;

д) шлифовка подмазанных мест;

е) сплошная шпатлевка и шлифовка шпатлевки (нормы 3,4);

ж) огрунтовка с флейцеванием и шлифовка шкуркой (нормы 3,4);

и) первая окраска;

к) флейцевание окраски и шлифовка шкуркой (нормы 3,4);

л) вторая окраска с флейцеванием (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-51-1 | Простая окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лесов или земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0033 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0146 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0029 |
| Е62-51-2 | Простая окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лестниц или катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0033 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0146 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 16,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0029 |
| Е62-51-3 | Улучшенная окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лесов или земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,00281 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0141 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 14,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0276 |
| Е62-51-4 | Улучшенная окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лестниц или катучих лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,00281 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,0141 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 14,5 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,0276 |

Таблица 62-52. Покрытие олифой деревянных поверхностей

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнений;

б) покрытие олифой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-52-1 | Покрытие стен олифой за два раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0012 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 14,2 |
| Е62-52-2 | Покрытие потолков олифой за два раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0014 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 15,2 |
| Е62-52-3 | Покрытие окон и дверей олифой за два раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/109 | Краска масляная МА-15, серая | т | 0,0014 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 14 |

Таблица 62-53. Окрашивание масляными составами штакетных изгородей

Состав работ:

а) очистка от пыли и загрязнений;

б) окрашивание за один раз кистью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-53-1 | Окраска штакетных изгородей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/46 | Краска масляная МА-15, голубая | т | 0,0189 |

Таблица 62-54. Очистка ранее окрашенных поверхностей от красок

Состав работ:

а) смачивание поверхности водой (нормы 1-2);

б) соскабливание скребком;

в) смывка остатков набела кистью (нормы 1-2);

г) отжиг краски паяльной лампой (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-54-1 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е62-54-2 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,032 |
| Е62-54-3 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от масляных красок отжигом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,074 |

Таблица 62-55. Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций, подвергнувшихся коррозии

Состав работ:

а) загрузка дробленого песка в пескоструйный аппарат;

б) очистка металлоконструкций;

в) уборка отработанного песка и мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-55-1 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,12 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 41,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,8 |
| Е62-55-2 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,05 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 34,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,2 |
| Е62-55-3 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 48,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 51,82 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 49,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,8 |
| Е62-55-4 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 39,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 42,26 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,2 |
| Е62-55-5 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 49,98 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 47,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,8 |
| Е62-55-6 | Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 41,43 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 39,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,2 |

Таблица 62-56. Очистка поверхности существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии в производственных зданиях и сооружениях

Состав работ:

а) очистка металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17) и механизированным способом (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-56-1 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50% вручную с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,58 |
| Е62-56-2 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50% механизированным способом с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
| Е62-56-3 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80% вручную с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,05 |
| Е62-56-4 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80% механизированным способом с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,17 |
| Е62-56-5 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,36 |
| Е62-56-6 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии механизированным способом с земли (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15 |
| Е62-56-7 | Очистка до 50% площади существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 25 |
| Е62-56-8 | Очистка до 50% площади существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6 |
| Е62-56-9 | Очистка до 80% площади существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 39 |
| Е62-56-10 | Очистка до 80% площади существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11 |
| Е62-56-11 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 63 |
| Е62-56-12 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16 |
| Е62-56-13 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50% вручную с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,37 |
| Е62-56-14 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50% механизированным способом с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6 |
| Е62-56-15 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80% вручную с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,21 |
| Е62-56-16 | Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80% механизированным способом с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13 |
| Е62-56-17 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,74 |
| Е62-56-18 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии механизированным способом с лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 25 |

Таблица 62-57. Окраска существующих металлоконструкций в производственных зданиях и сооружениях

Состав работ:

а) обеспыливание, обезжиривание растворителем поверхности металлоконструкций вручную;

б) грунтование поверхности металлоконструкций механизированным способом в 1 слой;

в) приготовление составов антикор "аутокрин" (нормы 1, 2) и хс-500 (нормы 3, 4);

г) окрашивание поверхности металлоконструкций механизированным способом в 1 слоя с нанесением до 10% вручную составами антикор "аутокрин" (нормы 1, 2) и хс-500 (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е62-57-1 | Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава антикор "Аутокрин" и грунтовки ГФ-021 с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 28,5 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 28,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 40 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 34,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Состав "Антикор аутокрин" | т | 0,0525 |
| Е62-57-2 | Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава антикор "Аутокрин" и грунтовки ГФ-021 с автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 23,4 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 10 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 28,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 40 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 34,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Состав "Антикор аутокрин" | т | 0,0525 |
| Е62-57-3 | Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава ХС-500 с земли и лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 15,4 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 28,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 40 |
| Е62-57-4 | Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава ХС-500 с автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 23,4 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 10 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 40 |
| Е62-57-5 | При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9 |
| Е62-57-6 | При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 31,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Состав "Антикор аутокрин" | т | 0,0525 |
| Е62-57-7 | При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,6 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9 |
| Е62-57-8 | При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,6 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 31,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Состав "Антикор аутокрин" | т | 0,0525 |
| Е62-57-9 | При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 20 |
| Е62-57-10 | При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 20 |
| Е62-57-11 | При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,8 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 20 |
| Е62-57-12 | При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме Е62-57-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,6 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель N5 | кг | 3,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав ХС-500 | кг | 20 |