Таблица 109-1. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

Состав работ:

а) разработка рецептуры и аннотации;

б) приготовление колеров гипсовой массы;

в) накладка и формирование рисунка образца;

г) обрубка и острожка образца;

д) шпатлевка и проклейка 4-х кратная;

е) грубая и тонкая шлифовка, полировка оселками;

ж) вощение образца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-1-1 | Изготовление образца искусственного оселкового мрамора размером 25 х 25 см с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0063 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,006 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,0022 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,0081 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,18 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,28 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0025 |
| Е109-1-2 | Изготовление образца искусственного оселкового мрамора размером 40 х 50 см с крупномасштабным рисунком с количеством пигментов до 3 (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0198 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,007 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,6 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0082 |
| Е109-1-3 | Изготовление образца искусственного оселкового мрамора размером 40 х 50 см с крупномасштабным рисунком с количеством пигментов до 5 (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0198 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,007 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,6 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 1,2 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0082 |
| Е109-1-4 | Изготовление образца искусственного оселкового мрамора размером 40 х 50 см с крупномасштабным рисунком с количеством пигментов более 5 (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0198 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,007 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,6 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 1,4 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0082 |

Таблица 109-2. Расчистка поверхности облицовки из искусственного мрамора от загрязнений

Состав работ:

а) обеспыливание;

б) очистка от загрязнений шпателем (нормы 1-8);

в) промывка поверхности теплой водой;

г) снятие воска скипидаром (нормы 1-4);

д) протирка труднодоступных мест (нормы 1-8);

е) снятие воска скипидаром (нормы 5-8);

ж) размягчение масляных покрытий путем установки компрессов с реактивами (норма 9);

и) удаление размягченного слоя инструментом вручную (норма 9);

к) промывка и обработка поверхности после расчистки - выборка мелких пятен масла, не ушедших вместе с основными слоями (норма 9);

л) окончательная промывка водой (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-2-1 | Расчистка поверхности I категории сложности от легкоудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,005 |
| Е109-2-2 | Расчистка поверхности II категории сложности от легкоудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,005 |
| Е109-2-3 | Расчистка поверхности III категории сложности от легкоудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,005 |
| Е109-2-4 | Расчистка поверхности IV категории сложности от легкоудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,005 |
| Е109-2-5 | Расчистка поверхности I категории сложности от трудноудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,01 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,03 |
| Е109-2-6 | Расчистка поверхности II категории сложности от трудноудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,01 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,03 |
| Е109-2-7 | Расчистка поверхности III категории сложности от трудноудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,01 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,03 |
| Е109-2-8 | Расчистка поверхности IV категории сложности от трудноудаляемых загрязнений (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,005 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,03 |
| Е109-2-9 | Расчистка поверхности от масляных и олифных покрасок (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Уничтожитель лакокрасочных покрытий В52 | кг | 0,1 |

Таблица 109-3. Расчистка поверхности облицовки из искусственного мрамора от многослойных покрасок

Состав работ:

а) приготовление и наложение компресса со смывкой АФТ (нормы 1-4);

б) удаление размягченных слоев краски деревянным шпателем и скарпелью (нормы 1-4);

в) промывка поверхности (нормы 1-4);

г) размягчение трудноудаляемых слоев покрасок (нормы 5-8);

д) удаление размягченных слоев краски деревянным шпателем и скарпелью (нормы 5-8);

е) удаление с поверхности старых въевшихся покрасок (олифа, краски и тому подобное) вручную рубанком или стамеской (нормы 9-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-3-1 | Расчистка поверхности I категории сложности от многослойных покрасок с применением смывки афт (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,047 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,366 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,057 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,704 |
| Е109-3-2 | Расчистка поверхности II категории сложности от многослойных покрасок с применением смывки афт (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,052 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,157 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,773 |
| Е109-3-3 | Расчистка поверхности III категории сложности от многослойных покрасок с применением смывки афт (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,057 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,27 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,928 |
| Е109-3-4 | Расчистка поверхности IV категории сложности от многослойных покрасок с применением смывки афт (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 1,11 |
| Е109-3-5 | Расчистка поверхности I категории сложности от многослойных покрасок с применением парогенератора (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331306 | Парогенератор | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| Е109-3-6 | Расчистка поверхности II категории сложности от многослойных покрасок с применением парогенератора (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331306 | Парогенератор | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| Е109-3-7 | Расчистка поверхности III категории сложности от многослойных покрасок с применением парогенератора (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331306 | Парогенератор | маш.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
| Е109-3-8 | Расчистка поверхности IV категории сложности от многослойных покрасок с применением парогенератора (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331306 | Парогенератор | маш.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
| Е109-3-9 | Расчистка поверхности I категории сложности от многослойных покрасок вручную (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
| Е109-3-10 | Расчистка поверхности II категории сложности от многослойных покрасок вручную (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| Е109-3-11 | Расчистка поверхности III категории сложности от многослойных покрасок вручную (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,51 |
| Е109-3-12 | Расчистка поверхности IV категории сложности от многослойных покрасок вручную (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,063 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,4 |

Таблица 109-4. Отбивка старого мрамора

Состав работ:

а) отбивка мрамора вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-4-1 | Отбивка старого мрамора (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |

Таблица 109-5. Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) приготовление раствора;

в) нанесение раствора;

г) нарезка борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-5-1 | Устройство оснований по поверхности I категории сложности под облицовку при воссоздании облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0022 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00405 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
| Е109-5-2 | Устройство оснований по поверхности II категории сложности под облицовку при воссоздании облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0022 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00405 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
| Е109-5-3 | Устройство оснований по поверхности III категории сложности под облицовку при воссоздании облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0022 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00405 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
| Е109-5-4 | Устройство оснований по поверхности I категории сложности под облицовку при реставрации облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00033 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000608 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
| Е109-5-5 | Устройство оснований по поверхности II категории сложности под облицовку при реставрации облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00033 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000608 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |
| Е109-5-6 | Устройство оснований по поверхности III категории сложности под облицовку при реставрации облицовки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00033 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000603 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,003 |

Таблица 109-6. Заделка трещин в облицовке. из искусственного мрамора

Состав работ:

а) расшивка трещин с помощью инструментов;

б) изготовление образца искусственного мрамора;

в) приготовление гипсового теста в соответствии с цветом и текстурой рисунка;

г) острожка заделанных трещин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-6-1 | Заделка мелких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,04 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| Е109-6-2 | Заделка мелких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,045 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,055 |
| Е109-6-3 | Заделка мелких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| Е109-6-4 | Заделка мелких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,055 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,065 |
| Е109-6-5 | Заделка глубоких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,1 |
| Е109-6-6 | Заделка глубоких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,15 |
| Е109-6-7 | Заделка глубоких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,07 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,2 |
| Е109-6-8 | Заделка глубоких трещин в облицовке при ее устройстве по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,25 |

Таблица 109-7. Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора

Состав работ:

а) расчистка мест заделки;

б) изготовление образца искусственного мрамора;

в) приготовление гипсового теста;

г) заделка разрушенных мест;

д) острожка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-7-1 | Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,25 |
| Е109-7-2 | Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,13 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,3 |
| Е109-7-3 | Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,14 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,35 |
| Е109-7-4 | Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 реставрируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,15 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,4 |

Таблица 109-8. Отделка поверхности оселками при реставрации облицовки искусственным мрамором

Состав работ:

а) шлифовка поверхности за 2 раза;

б) шпатлевка поверхности с приготовлением шпаклевочного состава, после каждой проходки оселками;

в) проклейка поверхности с приготовлением клеевого состава;

г) полировка поверхности 2 раза;

д) отделка труднодоступных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-8-1 | Отделка оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| Е109-8-2 | Отделка оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| Е109-8-3 | Отделка оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| Е109-8-4 | Отделка оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,05 |
| Е109-8-5 | Отделка оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,18 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,06 |
| Е109-8-6 | Отделка оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,18 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,06 |
| Е109-8-7 | Отделка оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,18 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,06 |
| Е109-8-8 | Отделка оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,18 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,06 |
| Е109-8-9 | Отделка оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,6 |
| Е109-8-10 | Отделка оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,6 |
| Е109-8-11 | Отделка оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,6 |
| Е109-8-12 | Отделка оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,05 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,6 |

Таблица 109-9. Воссоздание облицовки из искусственного мрамора

Состав работ:

а) провешивание поверхности и постановка маяков (нормы 1-6);

б) подготовка сухого колера по специальной рецептуре (нормы 1-6);

в) приготовление мраморной массы (нормы 1-6);

г) накладка мраморной массы (нормы 1-6);

д) изготовление шаблона (для профилированных поверхностей) (нормы 1-6);

е) вытягивание профилированных элементов (нормы 1-6);

ж) установка профилированных элементов (нормы 1-6);

и) циклевка и острожка поверхности с проверкой по маякам (нормы 1-6);

к) вырубка маяков с заделкой борозд и шпатлевкой отдельных мест (для гладкой поверхности)(нормы 7-10);

л) разделка углов и доводок вручную (для профилированных поверхностей)(нормы 7-10);

м) грубое шлифование за 2 раза (нормы 7-10);

н) тонкое шлифование за 2 раза (нормы 7-10);

п) полирование до появления блеска (нормы 7-10);

р) шпатлевание и проклеивание поверхности перед каждой проходкой оселком (нормы 7-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-9-1 | Накладка искусственного мрамора насыпным способом по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,06067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 2,81 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 4,32 |
| Е109-9-2 | Накладка искусственного мрамора насыпным способом по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1503 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,06714 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 3,03 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 4,94 |
| Е109-9-3 | Накладка искусственного мрамора накладным способом по поверхности I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,06067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 2,81 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 4,32 |
| Е109-9-4 | Накладка искусственного мрамора накладным способом по поверхности II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1503 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,06714 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 3,03 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 4,94 |
| Е109-9-5 | Накладка искусственного мрамора лопаточным способом по поверхности III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,2502 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,07381 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 3,29 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 5,85 |
| Е109-9-6 | Накладка искусственного мрамора лопаточным способом по поверхности IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,2997 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,08131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 3,33 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 6,71 |
| Е109-9-7 | Отделка поверхности из искусственного мрамора оселками, I категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,035 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,15 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,23 |
| Е109-9-8 | Отделка поверхности облицовки из искусственного мрамора оселками, II категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,047 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,17 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,16 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,26 |
| Е109-9-9 | Отделка поверхности облицовки из искусственного мрамора оселками, III категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00385 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,059 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,17 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,3 |
| Е109-9-10 | Отделка поверхности облицовки из искусственного мрамора оселками, IV категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00425 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,07 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,18 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,35 |

Таблица 109-10. Вощение поверхности облицовки из искусственного мрамора

Состав работ:

а) протирка поверхности облицовки скипидаром;

б) нанесение восковой пасты тонким слоем;

в) растирание вручную восковой пасты марлей с силой до равномерного сильного блеска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-10-1 | Вощение поверхностей облицовки из искусственного мрамора, I категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0504 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,041 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка | кг | 0,002 |
| Е109-10-2 | Вощение поверхностей облицовки из искусственного мрамора, II категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1503 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,056 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка | кг | 0,003 |
| Е109-10-3 | Вощение поверхностей облицовки из искусственного мрамора, III категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,2502 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,068 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка | кг | 0,004 |
| Е109-10-4 | Вощение поверхностей облицовки из искусственного мрамора, IV категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,3501 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка | кг | 0,005 |

Таблица 109-11. Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле

Состав работ:

а) приготовление массы искусственного мрамора с подбором колера и рисунка;

б) расчистка поверхности утраченных мест;

в) распиливание мрамора в размер утрат с подгонкой к месту;

г) установка утраченных деталей на эпоксидной смоле;

д) зачистка дополненных участков;

е) подклейка отставших деталей;

ж) шлифовка, полировка и глянцевание дополнительных участков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-11-1 | Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле (единица измерения - дм2 развернутой поверхности утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/100 | Смола эпоксидная модифицированная К-115 | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00666 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,000636 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Материал для тонкой шлифовки | кг | 0,0035 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,0013 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,031 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,07 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,00041 |

Таблица 109-12. Приготовление колерных сухих смесей

Состав работ:

а) перетирание пигментов и гипса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-12-1 | Приготовление колерных сухих смесей (единица измерения - кг смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |

Таблица 109-13. Приготовление восковой мастики

Состав работ:

а) измельчение воска;

б) перемещение воска с порошком канифоли;

в) перемещение смеси (воска и канифоли) со скипидаром до получения однородной массы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е109-13-1 | Приготовление восковой мастики (единица измерения - 100 г мастики) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |