Раздел 01. Гидроизоляционные работы в речных гидротехнических сооружениях

01. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами

Таблица 41-1. Штукатурная изоляция

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) укладка литого асфальта (нормы 1, 2);

в) нанесение асфальтовой мастики с разравниванием (нормы 3-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 1,57 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Литой асфальт | т | 3,91 |
| Е41-1-2 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 1,57 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Литой асфальт | т | 7,82 |
| Е41-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 1,65 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-1-4 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 2,47 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-1-5 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 3,3 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |

02. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей

Таблица 41-2. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки (нормы 1,2,7,8);

в) наклейка асфальтовых матов (нормы 3-5,9-11);

г) наклейка пропитанного войлока (нормы 6,12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-2-1 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный | м2 | 237 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,83 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-2 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный | м2 | 356 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,12 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-3 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,21 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,56 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-4 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 2,41 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,83 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-5 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,62 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,12 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-6 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Пропитанный войлок | 100 м2 | 1,23 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,56 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-7 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный | м2 | 237 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,83 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-8 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности рулонным материалом в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный | м2 | 356 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,12 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-9 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,21 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,56 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-10 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 2,41 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,83 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-11 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,62 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,12 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-2-12 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Пропитанный войлок | 100 м2 | 1,23 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,56 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |

Таблица 41-3. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) наклейка стеклоткани с нанесением основных слоев лака и устройством защитного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-3-1 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 12,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 113 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0064 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,075 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,031 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| Е41-3-2 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,33 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 12,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 227 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0084 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,101 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,094 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| Е41-3-3 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 12,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 340 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0102 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,126 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,126 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| Е41-3-4 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 113 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0064 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,075 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,031 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| Е41-3-5 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,33 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 227 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0084 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,101 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,094 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| Е41-3-6 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 22,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 340 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0102 |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,126 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,126 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |

03. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей

Таблица 41-4. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) окраска поверхности кистью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-4-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,31 |
| Е41-4-2 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,46 |
| Е41-4-3 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Горячий битум | т | 0,21 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-4-4 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,21 |
| Е41-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,32 |
| Е41-4-6 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,47 |
| Е41-4-7 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Горячий битум | т | 0,21 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-4-8 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,21 |

Таблица 41-5. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности;

б) окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-5-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,2 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 12,88 |
| М340201 | Агрегаты с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м3/ч мощностью 1 кВт | маш.ч | 16,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,05 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,095 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,026 |
| Е41-5-2 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 атм) 40 м3/мин | маш.ч | 0,2 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 22,51 |
| М340201 | Агрегаты с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м3/ч мощностью 1 кВт | маш.ч | 16,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,05 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,095 |
| П1/55-50-30 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-25 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ | т | 0,026 |

04. Уплотнение деформационных швов в напорных гидротехнических сооружениях

Таблица 41-6. Уплотнение деформационного шва шпонками

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов;

б) установка деревянных брусьев (норма 1) и металлических уголков (нормы 8-11);

в) установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбасслаком (нормы 2,3,5-9);

г) установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей (нормы 4-7);

д) установка железобетонных брусьев (нормы 10,11) с заполнением стыков асфальтовой мастикой;

е) установка электродов прогрева шпонки (нормы 6-11);

ж) заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой;

и) устройство защитной цементной стяжки (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-6-1 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой без диафрагмы без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,31 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 11 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,63 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,31 |
| Е41-6-2 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,73 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,1125 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,045 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 7 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 5,6 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 9,79 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,71 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| Е41-6-3 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,3 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 828 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,49 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,58 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,225 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,074 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 17 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 2,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 13,1 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 58,7 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 6,3 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,05 |
| Е41-6-4 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 13,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,29 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,35 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 0,68 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 7,8 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,27 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 12 |
| Е41-6-5 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 55,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,6 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,35 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 6,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,042 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 4 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 0,66 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 7,8 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,27 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 6,83 |
| Е41-6-6 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,06 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 62,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 84,8 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,47 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 6,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,073 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 5 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 0,796 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 12,2 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,33 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 11,8 |
| Е41-6-7 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,24 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1012,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 81,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,6 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,69 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 10,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 8 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,34 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,53 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 47 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,4 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,06 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 14,1 |
| Е41-6-8 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,48 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 63,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,92 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,58 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 9 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,51 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 2,96 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 83,9 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,3 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,05 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,06 |
| Е41-6-9 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,8 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1413,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 60,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,92 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,81 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 14,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 11 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,94 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,68 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 143 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,88 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,07 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,06 |
| Е41-6-10 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,98 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2861,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 438,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 397,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,61 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,63 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 40,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,038 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 2,7 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 4,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 4,06 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 138 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,53 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,14 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 20,4 |
| Е41-6-11 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом с площадью сечения шпонки 0,6 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 259,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,61 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,39 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 31,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,029 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 2,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 4,61 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 76,6 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,8 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,12 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 15,6 |

Таблица 41-7. Уплотнение деформационных швов

Состав работ:

а) подготовка изолируемой поверхности (нормы 1,2,4-6);

б) насечка поверхности и нанесение асфальтовой мастики (нормы 1,2);

в) наклейка асфальтовых матов (нормы 5,6);

г) установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком (нормы 2,3);

д) установка арматурных каркасов (норма 2);

е) установка и разборка опалубки и бетонирование пробки (нормы 1,2);

ж) установка просмоленного каната (норма 4);

и) установка резиновой диафрагмы (норма 7);

к) устройство уплотнения из досок и брусьев (норма 5);

л) устройство уплотнения из брусьев (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-7-1 | Уплотнение деформационного шва пробками бетонными размером 0,27 х 0,27 м без диафрагмы (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 5,14 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 21,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 1,39 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 4,69 |
| Е41-7-2 | Уплотнение деформационного шва пробками железобетонными с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2 (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 39,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,27 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 8,88 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 21,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,037 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 3 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 2,04 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 12,2 |
| Е41-7-3 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,037 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 7 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,13 |
| Е41-7-4 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 6,58 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,01 |
| Е41-7-5 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 37,93 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,35 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,77 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,41 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,55 |
| П1/10-135-10 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,03 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,01 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,28 |
| Е41-7-6 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из деревянных брусьев (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 18,91 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,39 |
| П1/10-130-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,55 |
| П1/10-135-10 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,02 |
| П1/10-135-10-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,01 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,21 |
| Е41-7-7 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (единица измерения - 100 м уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 740 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,01 |

05. Изготовление гидроизоляционных материалов

Таблица 41-8. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

Состав работ:

а) приготовление горячего битума (норма 1);

б) приготовление холодных битумных смесей (нормы 2-5),асфальтовой мастики (нормы 6-9) и литого асфальта (норма 10);

в) приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций (нормы 11-13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-8-1 | Приготовление горячего битума (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1,03 |
| Е41-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,26 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 1,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 720 |
| Е41-8-3 | Приготовление разжиженного битума РБ-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,01 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 4,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,74 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 310 |
| Е41-8-4 | Приготовление битумной эмульсии (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,75 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,64 |
| Е41-8-5 | Приготовление разжиженной битумной пасты (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 1,06 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 1,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,27 |
| Е41-8-6 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 |
| Е41-8-7 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 |
| Е41-8-8 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,1 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,42 |
| Е41-8-9 | Приготовление холодной асфальтовой мастики (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 1,19 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 2,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,49 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 250 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,068 |
| Е41-8-10 | Приготовление литого асфальта (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 0,23 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,18 |
| Е41-8-11 | Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций грунта (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 16,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 318 |
| 1/10-135-25/410 | Тиокол жидкий марки НВБ-2 | т | 0,064 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 318 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,318 |
| Е41-8-12 | Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций лака (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 17,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 375 |
| 1/10-135-25/410 | Тиокол жидкий марки НВБ-2 | т | 0,075 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 188 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,375 |
| Е41-8-13 | Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций эмали (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 16,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 339 |
| 1/10-135-25/410 | Тиокол жидкий марки НВБ-2 | т | 0,068 |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,102 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 169 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,339 |

Таблица 41-9. Изготовление войлока и асфальтовых матов

Состав работ:

а) приготовление холодных битумных смесей (нормы 1,3) и асфальтовой мастики (норма 2);

б) пропитка войлока бензином и разжиженным битумом с отжимом и просушкой (норма 1);

в) пропитка мешковины горячим битумом с отжимом (норма 2);

г) пропитка стеклоткани разжиженным битумом (норма 3);

д) нанесение покровной асфальтовой мастики на пропитанную ткань с разравниванием (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е41-9-1 | Изготовление пропитаннного войлока (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,93 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,414 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 500 |
| Е41-9-2 | Изготовление асфальтовых матов на мешковине (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 4,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,42 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 10,3 |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 0,47 |
| Е41-9-3 | Изготовление асфальтовых матов на стеклоткани (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 4,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 103 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 10 |
| 1/10-280-20/320 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,049 |